Оптические свойства наноразмерных молекулярных кластеров

к.ф.-м.н. И.И. Гранкина (научный руководитель – к.ф.-м.н, с.н.с. А.В. Сорокин)

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины

Оптичні властивості нанорозмірних молекулярних кластерів

к.ф.-м.н. І.І. Гранкіна (науковий керівник – к.ф.-м.н, с.н.с. О.В. Сорокін)

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Высокоупорядоченные люминесцентные молекулярные ансамбли красителей, так называемые J-агрегаты, представляют большой интерес благодаря своим уникальным оптическим свойствам, таким как сверхвысокие коэффициенты экстинкции, эффективная миграция энергии, рекордно высокие коэффициенты кубической восприимчивости и др. Известно, что оптические свойства J-агрегатов связаны с коллективизаций электронных возбуждений, а также появлением экситонных состояний (френкелевского типа) за счет трансляционной симметрии в молекулярных цепочках [1]. Такое явление возможно только за счет высокой степени упорядоченности молекул в цепочках, что достигается благодаря плоскому строению молекул, из которых строятся J-агрегаты, таким как цианиновые и порфириновые красители. Интерес к твердым образцам J-агрегатов связан в первую очередь с перспективностью практического использования тонкопленочных материалов. Например, пленочные образцы J-агрегатов могут быть использованы в качестве насыщающегося поглотителя лазерного излучения, элементов оптической памяти и нелинейной оптике. Это связано, в первую очередь, со значительным повышением стабильности при формировании J-агрегатов в пленках [2]. С другой стороны, при этом спектральные свойства J-агрегатов могут значительно измениться по сравнению с J-агрегатами в водных растворах. Поэтому в данной работе исследовано влияние условий формирования J-агрегатов в различных матрицах (полимерных пленках, матрицах анодного оксида алюминия и водных пулах обратных мицелл) на их экситонные характеристики, в частности на экситонную миграцию, которая привлекает внимание исследователей, из-за перспективы использования J-агрегатов в качестве аналогов светособирающих антенных комплексов (Light Harvesting Complex).

Список литератури:

1. Марков Р.В. Резонансный поглотитель на основе тонких пленок J-агрегатов псевдоизоцианина / Р.В. Марков, З.М. Иванова, А.И. Плеханов, Н.А. Орлова, В.В. Шелковников // Квант. электроника. – 2001. – т. 31, № 12. – С. 1063 – 1066.

2. Shelkovnikov V.V. Nanometer films of polymethine dyes in optical memory and nonlinear optics / V.V. Shelkovnikov, А.I. Plekhanov, N.A. Orlova // Nanotechnol Russia. – 2008. – Vol. 3. – P. 521 – 525.