Динаміка процесу електролітно-плазмової обробки міді.

Буряк І. В. (інж. Мігаль О. В.)

Вироби з міді використовуються як елементи конструкції виробів для хімічної, фармацевтичної і харчової промисловості. Мідь є пластичною та легко обробляється, але існують випадки, коли потрібно полірована поверхня і тут пластичність міді є швидше перешкодою. При механічному поліруванні міді відбувається потрапляння частинок абразиву в поверхню, що обробляється[1], при цьому порушуються експлуатаційні характеристики виробу. Для міді використовуються різні методи не механічного полірування [2]. Одним з методів отримання якісної поверхні із заданою шорсткістю є метод електролітно-плазмового обробки [3, 4]. Існує актуальний і сучасний метод для фінішної обробки поверхні металів і сплавів [5]. Для цього методу обробки характерно використання не токсичних електролітів, що робить безпечне застосування їх у фармацевтичній і харчовій промисловості. Дослідження динаміки процесу електролітно-плазмового полірування проводилися на установці, що зроблена по відомій схемі [3]. Джерело живлення постійного струму є трансформаторним трифазним та виконано за схемою Ларіонова з керованим мостом. Вихідний опір джерела живлення 0.18 Ом. Джерело живлення забезпечує напругу в 280 В і максимальний струм 120 А Пристрій занурення забезпечує занурення об'єкта в електроліт на задану оператором глибину з постійну швидкість занурення 5 мм/с. Система збору та обробки даних вимірює струм навантаження, напругу джерела живлення, температуру електроліту. Вимірювання проводяться зі швидкістю 20 вимірювань в секунду. Відносна похибка вимірювань становить по струму і напрузі не більше 0.5%, по температурі - 1%. В якості електроліту в цих дослідженнях було використовано розчин сульфату амонію з додаванням сірчаної кислоти. Вміст сульфату амонію становив 4% та сірчаної кислоти 1%. Концентрації компонентів вказані в масових відсотках. Об'єктами дослідження були зразки розміром 75х25х2 мм, виготовлені з листової електротехнічної міді марки М2.

Спираючись на результати, що були отримані при дослідженні динаміки електролітно-плазмової обробки міді були зроблені наступні висновки: мідні вироби можуть бути відполіровані в електроліті наступного складу:- сульфат амонію 4%, сірчана кислота 1%. Процес полірування можливий тільки за умови формування суцільної стійкої парогазової оболонки навколо виробу. Основними процесами при поліруванні є процеси, які протікають на поверхні виробу в плазмі газового розряду. Час обробки від моменту переходу процесів електролізу до стабільного газового розряду в парогазової оболонці може становити 10-90 с. При цьому основні параметри шорсткості поверхні Ra і Rz. зменшуються в середньому в 3-5 разів в порівнянні з початковими значеннями.

Спираючись на отримані результати нами була проведена полірування мідних виробів, які є елементами ректифікаційної колони для виробництва ефірних олій. Метод електролітно-плазмової обробки цих виробів показав відмінний результат і дуже високу продуктивність, ефективність та низькі енерговитрати.

1. 	М. И. Гарбер, Декоративное шлифование и полирование, 2-е, доп. и переработ. ed., Москва: Машиностроение, 1964, p. 192.

2. 	С. Я. Грилихер, Обезжиривание, травление и полирование металлов, 5-е, перераб. и доп ed., П. Вячеславова, Ed., Ленинград: "Машиностроение", Ленинградское отделение, 1983, p. 101.

3. 	A. L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland, A. Matthews and S. J. Dowey, "Plasma electrolysis for surface engineering," Surface and Coatings Technology, no. 122, pp. 73-93, 1999.

4. 	А. Д. Погребняк, Ю. Н. Тюрин, А. Г. Бойко, М. Л. Жадкевич, М. К. Калышканов and Ш. М. Рузимов, "Электролитно-плазменная обработка и нанесение покрытий на металлы и сплавы," Успехи физ. мет, vol. 6, pp. 273-344, 2005.

5. 	P. Gupta, G. Tenhundfeld, E. O. Daigle and D. Ryabkov, "Electrolytic plasma technology: Science and engineering—An overview," Surface & Coatings Technology, no. 201, pp. 8746-8760, 2007.