Гранулювання високочистого цинку

Колчін В.С. (науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Ковтун Г. П)

В останні роки все більш інтенсивного розвитку набувають наукові дослідження і практичні розробки, пов'язані з отриманням і використанням металів високої чистоти. Продукцію однакового складу використовують у різних сферах: медицині, харчовій промисловості, хімічної, машинобудівної промисловості та ін. Майже всі метали високої чистоти на світовому ринку пропонуються в різноманітному вигляді: порошки, гранули, зливки, стрижні, фольга та ін. Причому, випуск високочистих металів у вигляді порошків і різних гранул є характерним для всіх високочистих металів. Це пов'язано з тим, що в багатьох випадках виникає необхідність використовувати метали в дозованому вигляді. У випадку цинку подібна необхідність виникає, наприклад, при отриманні напівпровідникових матеріалів типу CdZnTe, низькофонових сцинтиляторів ZnWO4, ZnMoO4, ZnSe  та інших сполук.

Отримані дистиляцією високочисті матеріали у вигляді зливків за своїми розмірами не завжди є зручними при подальшого використання без додаткового механічного переділу. Зручними для подальшого використання високочистих дистилятів є «сипучі» гранульовані вихідні метали, якими зручно оперувати без небезпеки внесення забруднення.

Робота присвячена дослідженню технології отримання високочистих гранул цинку з попередньо отриманого зливку цього матеріалу. За технологією гранулювання зливок цинку вміщували в контейнер, розігрівали до плавлення, рідину просочували через спеціальні отвори у дні контейнера та кристалізували у охолоджуваній ємності з водою. При виконанні роботи зроблено розрахунок аналітичної залежності dк/dотв (відношення діаметру краплі до діаметра отвору), ця залежність є необхідною для отримання гранул заданого розміру [1]. Отримані розрахункові дані були використані при виготовленні пристрою з гранулювання цинку. З використанням розробленого пристрою були отримані гранули з технічного цинку й високочистого дистильованого цинку.

Контейнер з отворами виконаний з високочистого ущільненого графіту марки МПГ7, який перед використанням для видалення поверхневих забруднень прогрівався в вакуумі при температурі ~ 1000 °С протягом однієї години. Внутрішній діаметр контейнера виконаний з урахуванням циліндричних зливків дистилятів діаметром 40 мм і висотою 150 мм для розміщення двох зливків висотою по 60 мм. Таким чином пристрій дає можливість отримувати в одному процесі гранули загальною вагою 700 г Zn [2].

Контейнером для охолодження була ємність з високочистого кварцу. Охолоджувальною рідиною була бідистильована вода (H2O). Після розплавлення зливків рідкий метал поступово краплями просочується в контейнер з охолоджуючою рідиною, де кристалізується. Після завершення гранулювання воду зливали, гранули металу висушували на поглинаючих вологу знезолених фільтрах.

Крім отримання аналітичного виразу для визначення співвідношення dк/dотв, що визначає необхідний розмір гранул, проведені дослідження гранульованого цинку на наявність домішок та їхній хімічний склад, виконано аналіз мікроструктури і вимірювання мікротвердості гранул. Показано, що чистота високочистого дистильованого цинку в процесі гранулювання практично не знижується і зберігається на рівні 99,9999 %.

Список літератури:

- Дж. В. Стреттон (Лорд Релей). Теория звука / Дж. В. Стреттон // пер. с англ. – Н.П. Успенского С.А. Каменецкого. – 2-е изд. – М. : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. –354 с

- Г.П. Ковтун, О.П. Щербань, Д.О. Солопіхін. Пристрій для рафінування металів дистиляцією у вакуумі. Патент № 94547 від 10.05.2011. Бюл. № 9, 2011 р.