Термічні випробуання метало-керамічних композитів

у модернізованому пристрої ВУП-5

Усатова О.О. (науковий керівник –

завідувач лабораторії металографії кафедри МРБФТ Матвієнко Д.С.)

На попередньому етапі роботи було проведено модернізацію пристрою ВУП-5 для реалізації процесів термічної обробки [1]. В результаті проведеної роботи з конструювання вакуумної печі, функціональні можливості установки ВУП-5 доповнилися операцією по високотемпературному нагріванню досліджуваних зразків [2].

На першому етапі отримані технічні характеристики обмежені температурою 1000 С. Далі для отримання більш високих температур потрібно збільшити число теплових екранів і забезпечити примусове охолодження корпусу печі у вакуумній камері.

При проведенні натурних випробувань печі зразки композитів підкладинка (сталь Х18Н10Т) – покриття (TiN) піддавалися нагріванню до 700 С у вакуумі і витримці 15, 30 і 45 хвилин. Мікротвердість покриттів вимірювалася до відпалу і після на мікротвердомірі ПМТ-3.

Режими роботи печі і швидкість нагріву – охолодження при витримці 45 хвилин.

| Струм, A | Напруга, B | Тиск, торр | t, С | Тривалість нагріву, хвилини. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,6 | 3×10-2 | 14 | 0 |
| 15 | 1,83 | 3×10-2 | 50 | 7 |
| 20 | 2,68 | 3×10-2 | 273 | 15 |
| 20 | 2,71 | 3×10-2 | 700 | 22 (витримка 45 хвилин) |
| 17,6 | 2,31 | 3×10-2 | 700 | 67 |

Режими роботи печі і швидкість нагріву - охолодження при витримці 15 хвилин.

| Струм, A | Напруга, B | Тиск, торр | t, С | Тривалість нагріву, хвилини. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,55 | 3×10-2 | 43 | 0 |
| 15 | 1,28 | 3×10-2 | 96 | 10 |
| 20 | 2,28 | 3×10-2 | 220 | 20 |
| 20 | 2,73 | 3×10-2 | 700 | 32 (выдержка 15 минут) |
| 18 | 2,34 | 3×10-2 | 698 | 47 |

Результати, отримані в ході експерименту:

| До відпалу | Відпал при 700 С, витримка15 хв. | Відпал при 700 С, витримка 30 хв. | Відпал при 700 С, витримка45 хв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,6 Hv , ГПа | 4,2 Hv , ГПа | 4,0 Hv , ГПа | 3,7 Hv , ГПа |

Вимірювання показують, що мікротвердість нітридних покриттів монотонно знижується в залежності від збільшення часу відпалу, що свідчить про суттєві зміни структурно-фазового стану покриттів, що добре узгоджується з літературними даними [3].

Список літератури

- Усатова О.О. Модернізація установки ВУП-5М для проведення термічних процесів // Студентська наукова конференція з прикладної фізики «Актуальні проблеми сучасної фізики» до 105-річчя О.І. Ахієзера : тези. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 59-61.

- М.О. Азарєнков, В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, В.И. Фареник. Кирик Г.И. Нанокристаллические и нанокомпозитные покрытия, структура, свойства материалов. // Физическая инженерия поверхности. – 2007. – Т. 5, № 1-2. –  С. 4-27.

- В.В. Кунченко, А.А. Андреев, Ю.В. Кунченко, Г.Н. Картмазов. CrNx покрытия, полученные вакуумно-дуговым методом // ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 2004. № 3. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (85). - С. 87-95.